УДК 691+699.88

Інженер Лемешев М.С.

РОЗРОБКА РАДІОЗАХИСНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Вступ

На сучасному етапі  життєдіяльності людини все активніше впроваджується техніка, яка генерує електромагнітне випромінювання (ЕМВ) різного діапазону частот. При цьому  має місце постійне нарощування робочих потужностей. Cумарна напруженість електромагнітного поля (ЕМП) в місцях використання такого обладнання  збільшується в порівнянні з природним рівнем ЕПМ  від 100 до 10000 разів [1-2]. Особливо великі  потужності електромагнітного випромінювання мають місце поблизу радіотранслюючих станцій, засобів радіолокації, радіозв'язку, різних енергоємних установок [3].

Встановлено, що організм людини реагує як на зміни природного геомагнітного поля, так і на вплив електромагнітних випромінювань від технічних джерел [4]. Негативний вплив ЕМВ на здоров'я людини є предметом великої кількості наукових досліджень. З кожним роком збільшується кількість наукових даних, що свідчать про  негативну біологічну дію електромагнітних випромінювань на людину, її імунну і нервову системи. Варто очікувати, що і в подальшому у зв'язку з постійним зростанням виробництва і використання електромагнітної енергії, її вплив на всі живі організми буде збільшуватися. ЕМП стають потенційно більш небезпечними, чим радіаційні аварії [5].

Зростаючий рівень електромагнітного випромінювання вимагає  розробки  нового типу будинків і споруд, які  захищали б живі організми, а також радіоелектронні засоби від його впливу.

Радіоекрануючі конструкції (РЕК) і радіопоглинаючі матеріали (РПМ) дозволяють знизити рівень антропогенних електромагнітних полів (ЕМП) всередині будинку до необхідного мінімуму, і забезпечити нормальну життєдіяльність людей.  Тому створення нових сучасних ефективних, доступних і недорогих радіозахисних матеріалів (РЗМ) є актуальною задачею сьогодення.

Висновки

Шлам сталі ШХ-15, який отримують в результаті технологічного процесу отримання шарикопідшипників, можна вважати спеціально підготовленим наповнювачем для радіозахисних матеріалів через вміст відповідних оксидів заліза.

На основі проведених досліджень бетел-м щільної структури  можна вважати як радіоекрануючий матеріал, а ніздрюватий бетел-м – як радіопоглинаючий матеріал. Перспективним для захисту від ЕПВ видається суміщення ніздрюватої та щільної структури в одній конструкції. Такий облицювальний матеріал придатний для облицювання внутрішніх стін приміщень з джерелами шкідливих ЕМВ з частотою 4-20 ГГц.

Литература

- Лемешев М.С. Теоретические предпосылки создания радиопоглощающего бетона бетела-м // Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури. Макіївка, 2005. – № 1 (49). – С. 60-64.

- Сердюк В. Р., Лемешев М.С. Радіопоглинаючі покриття з бетелу-м // Збірник наукових статей “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”. Рівне, 2005. – Випуск № 12. – С. 62-68.

- Сердюк В.Р., Лемешев М.С. Технологические приемы повышения радиопоглощающих свойств изделий из бетэла-м/ // Строительные материалы и изделия. – 2005. – № 5. – С. 2 - 6.

- Сердюк В. Р., Лемешев М.С. Строительные материалы и изделия для защиты от электромагнитного излучения радиочастотного диапазона // Строительные материалы и изделия. – 2005. – № 4. – С. 8-12.

- Лемешев М.С. Формування структури бетелу-м в процесі твердіння під впливом змінного електричного струму // Матеріали доповідей ІІ Республіканської науково-технічної конференції “ Індівідуальний житловий будинок”.  – Вінниця: Континент, 1998. – С.116-120.

- Лемешев М.С. Електропровідні бетони для антикорозійного захисту підземних інженерних мереж // Тези доповідей науково-технічної конференції «Індивідуальний житловий будинок». – Вінниця: ВДТУ. – 1996. – С. 31.

- Лемешев М.С. Активний метод захисту підземних металевих споруд від електричної корозії // Матеріали доповідей ІІ Республіканської науково-технічної конференції “ Індівідуальний житловий будинок”.  –  Вінниця: Континент, 1998. –  С.121-124

- Сердюк В.Р., Несен Л.Н., Лемешев М.С. Низкотемпературные нагреватели // Материалы 35 международного семинара по проблемам моделирования и оптимизации композитов “Моделирование и вычислительный експеремент в материаловедении”. – Одесса: Астропринт. – 1996. – С. 107.

- Лемешев М.С. Антистатичні покриття із бетелу-м // Збірник наукових праць за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції “Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві”. – Вінниця : ВНТУ. – 2004. – С. 217-223.

- Лемешев М.С. Встановлення основних технологічних факторів при електричному способі формування структури бетелу-м // Материалы 43 международного семинара по моделированию и оптимизации композитов “Моделирование и оптимизация в материаловедении”, МОК’ 43. – Одесса: Астропринт, 2004. – С. 148.

- Лемешев М. С. Формирование электрофизических характеристик образцов бетэла-м // Материалы к 44-му международному семинару по моделированию и оптимизации композитов “Моделирование и оптимизация в материаловедении" МОК’38. – Одесса: Астропринт, 1999. – С. 134.

- Лемешев М. С. Радиозащитные металлонасыщенные бетоны // Материалы 44 международного семинара по моделированию и оптимизации композитов «Моделирование и оптимизация в материаловедении», МОК’ 44, 21-22 апреля 2005 г. – Одесса : Астропринт. – 2005. – С. 135.

- Христич О.В., Лемешев М.С. Формування мікроструктури бетонів для захисту від іонізувального випромінювання // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 1998. – № 2. – С. 18 – 23.