## УДК 621.793.7: 669.01.549/2

О.П. Шиліна, канд. тех. наук, В.П. Перегончук

ПОРОШКОВА КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ ГАЗОТЕРМІЧНОГО ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

Ключові слова: порошкові композиції; газотермічне напилювання; цементит; екзотермічні реакції; карбідні включеня; перлітна основа; принцип Шарпі-Бочвара.

Важливою народногосподарською проблемою є захист поверхонь деталей від робочого середовища і, за рахунок цього, збільшення терміну їх експлуатації. Шляхом вирішення проблеми може бути поєднання саморозповсюджувального високотемпературного синтезу (СВС) і газополуменевого поверхневого зміцнення [3,4,5]. Використання СВС-процесів дозволяє створити умови для реалізації технологій, які важкодоступні або неможливі у інших технологіях. Це високі температури (вище 3000 ºС), локалізація тепловиділення на окремих ділянках, поєднання процесів синтезу хімічних сполук заданого призначення з структуроутворенням тощо.

Основою композиції є порошок білого чавуну, при цьому вміст компонентів у відсотках за масою є таким: хрому - 1,5-1,7 %; алюмінію -       9,8-10,2 %; бору - 5,9-6,3 %; білий чавун – решта.

Компоненти порошкової суміші ( хром, алюміній, бор, білий чавун) попередньо подрібнюють до стану, який забезпечує вміст пилеподібних частинок 20 % від загальної маси. Усі компоненти шихти просіюють крізь сито з розміром комірки 0,045 мм. Безпосередньо перед напилюванням готова суміш просушується при 130-170 0С. [1].

В поверхневих шарах під час газотермічного напилювання формується особлива структура покриття з складнолегованого розчину на основі порошку білого чавуну, що має вміст вуглецю 2,4-2,8 %, створючи покриття з заданими експлуатаційними властивостями. Введення у суміш алюмінію у кількості 9,8-10,2 % сприяє протіканню екзотермічних реакцій [2]. Алюміній відомий як елемент, що розширює область α – Fe, з одного боку, і такий, що концентрується у твердому розчині при рівновазі ферит – цементит, або аустеніт – цементит з іншого боку. Металографічний аналіз показав, що в процесі напилювання під впливом теплоти газополуменевого струменя відбулося утворення поверхневого напиленного шару з рівномірно розташованими по полю мікрошліфа надлишковими складнолегованими карбідними включенями в перлітній основі. Внаслідок екзотермічних реакцій, що протікають в процесі напилювання, досягається оптимальна об’ємна структура, у якої тверді зони, що складаються з більш крихкого матеріалу, ізольовані одна від однієї, а між ними розташована матриця з в’язкого матеріалу – виконується так званий принцип Шарпі-Бочвара.

Підвищення ефективності застосування порошку на основі білого чавуну для газополуменевого напилювання, в порівнянні з порошками на основі заліза, досягається за рахунок здешевлення порошкової суміші.

Література

1. Патент 75140, Україна, МПКВ22F 9/00. Порошок для газополуменевого напилення / В.І. Савуляк, О.П. Шиліна, В.П. Перегончук. – Заявл. 18.04.2012; Опубл. 26.11.2012. – Бюл. № 22

2. Жуков, А.А. Геометрическая термодинамика сплавов железа. – М.: Металлургия, – 1971. –  272 с.

3. Корж, В.М. Нанесення покриття. /В.М. Корж, В.Д. Кузнецов, Ю.С. Борисов, К.А. Ющенко – К.: Арістей, 2005. – 204 с.

4.Газотермическое напыление покрытий.: сборник руководящих технических материалов. –  К.: ИЭС им.Е.О. Патона, 1993. – 176 с.

5. ГОСТ 28076-89. Газотермическое напыление. Термины и определения.  – М.: Изд-во стандартов, 1989. – 15 с.

ЗАЯВКА

на участь в конференції “Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного 
транспорту - 2013”(для кожного з співавторів)

Прізвище, ім’я, по-батькові	Шиліна Олена Павлівна

Науковий ступінь, вчене звання  к.т.н, доц.

Держава, місто, підприємство (установа)  ВНТУ;

Посада		доцент каф. ТПЗ		______

Адреса	 	м. Вінниця, в. Келецька 84, кв.148

Телефон	0974422377

E-mail		epshilina.tpz@mail.ru

Форма участі (доповідь, співавторство,

участь у обговоренні)	співавторство

ЗАЯВКА

на участь в конференції “Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного 
транспорту - 2013”(для кожного з співавторів)

Прізвище, ім’я, по-батькові  	Перегочук Віталій Павлович

Науковий ступінь, вчене звання	-

Держава, місто, підприємство (установа) ВНТУ

Посада			студент

Адреса		м. Вінниця, в. Блюхера, 250 А

Телефон  096-90-64-694

E-mail		-

Форма участі (доповідь, співавторство,

участь у обговоренні)	доповідь