# УДК 621.385.6: 662.613.11

Сердюк В.Р., д.т.н., профессор,

Сидлак А. C. аспирант

Винницкий национальный технический

университет

Хмельницкое шоссе,95,  21021, Винница

тел. 0982412173, е-mail: modser@i.ua

ТЕОРОЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  ВНЕДРЕНИЯ  СВЧ ИЗЛУЧЕНИЙ    ПРИ АКТИВАЦИИ ЗОЛЫ-ВЫНОС ДЛЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

На основе проведенных аналитических исследований разработаны теоретические предпосылки использования СВЧ излучений для активации золы-вынос. Приведены результаты испытаний предварительно активированной золы-вынос  в качестве добавки в цемент.

Ключевые слова: СВЧ излучение в строительстве, теоретические предпосылки активации золы-вынос.

Введение. Сегодня СВЧ-энергетика играет существенную роль в быту, во многих отраслях экономики, связанных с обработкой пищевых продуктов, пластмасс, сушкой продуктов сельского хозяйства и древесины, затвердеванием и раскалыванием горных пород. СВЧ – энергетика относится к числу энергосберегающих, по этому, она вносит существенный вклад в энергосбережение.

Поглощение микроволнового  излучения обусловлено действием двух факторов. Во-первых, движение диполей (полярных молекул или иных обособленных групп атомов) приобретает определенную ориентацию, связанную с характером наложенного поля. Когда интенсивность излучения уменьшается, ориентация, возникшая исчезает и хаотичность крутящего (и колебательного) движения молекул восстанавливается, при этом выделяется тепловая энергия. При частоте 2,45 ГГц ориентация диполей молекул и их разупорядочения может происходить несколько миллиардов раз в 1 секунду, что и приводит к быстрому разогреву образца. Второй фактор, особенно важен для тепловыделения в водных растворах, он обусловлен направленной миграцией присутствующих в растворе ионов под действием внешнего поля. Такая миграция ионов - это фактически протекающий через раствор электрический ток силой I. Прохождение тока через проводник с сопротивлением R приводит к выделению теплоты, пропорциональной IR2. Так как сопротивление R растет с ростом температуры, а сила тока, переносится ионами и с ростом их концентрации, то оба эти фактора заметно влияют на тангенс потерь микроволнового излучения в растворах [1].

Поскольку, диэлектрический нагрев это метод нагрева диэлектрических материалов переменным во времени электрическим полем, то если электрическое поле изменяется со сверхвысокой частотой (СВЧ) в диапазоне 0,4 - 10 ГГц, то это СВЧ нагрев, если с частотой в диапазоне 10 - 100 кГц, то - нагрев  токами высокой частоты (ТВЧ). Глубина проникновения электромагнитного поля в диэлектрическую среду определяется частотой, чем выше частота, тем меньше глубина проникновения и наоборот.

Быстрое внедрение СВЧ в практику научных исследований и технику стало возможным благодаря разработке недорогих и надежных СВЧ генераторов [2]. В последние годы наблюдается значительное возрастание интереса к практическому использованию СВЧ энергии в промышленных целях [3].

Отличительной особенностью диэлектрического нагрева от двух других, физически возможных способов нагрева - кондуктивного (от греющей стенки) или конвективного (горячим потоком теплоносителя, воздухом например) является объемность тепловыделения в нагреваемой диэлектрической среде.

К особенностям нагрева диэлектриков в диапазонах УВЧ и СВЧ    следует отнести:

- на СВЧ при рациональном подборе частоты колебаний и параметров камер, где

происходит преобразование СВЧ энергии в тепловую, можно получить относительно равномерное выделение тепла по объему тела;

- эффективность преобразования энергии электрического поля  в  тепло возрастает прямо

пропорционально частоте колебаний и квадрату напряженности электрического поля;

- практически к любому участку нагреваемого тела просто передается   СВЧ энергия;

- СВЧ нагрев обеспечивает возможность практически мгновенного выключения

теплового воздействия на обрабатываемый материал;

- СВЧ нагрев имеет высокий КПД преобразования СВЧ энергии в   тепловую энергию,

теоретическое значение этого КПД близко к 100%;

- тепловые потери в подводящих трактах обычно невелики, и стенки  волноводов и

рабочих камер остаются практически холодными;

- СВЧ излучение обеспечивает возможность осуществления равномерного,

избирательного, сверхчистого, саморегулирующегося нагрева.

Предварительные аналитические исследования,  проведенные нами показывают, что при использовании СВЧ – излучения в области химии, строительных материалов особо важную роль наряду с объемным внутренним разогревом материала играет так называемый «нетермический» эффект СВЧ – излучения.

Цель работы. Исследование эффективности использования СВЧ-излучения при активации золы-унос.

Аналитические исследования. Нетермическое воздействие СВЧ – излучения в области цементных бетонов и других строительных материалов является недостаточно изученным, хотя имеется достаточно много примеров достаточно эффективного влияния нетермического эффекта микроволнового излучения  на различные химические процессы.

Этот эффект проявляется при взаимодействии кислот и спиртов  в отсутствии катализаторов - воздействие микроволнового излучения приводит к получению сложных эфиров с более высоким выходом за меньшее время по сравнению с термическими реакциями [4]. Обработка непредельных каучуков микроволновым СВЧ-излучением приводит к повышению прочностных показателей резин на основе этиленпропилендиенового каучука на 20-30%, хлоропренового – на 70-100%, ускорению вулканизации на 10-15% [5]. Применение микроволновых технологий  позволяет сократить продолжительность деполимеризации (в 15 раз) и уменьшить энергозатраты при вторичной переработке (рециклинге) бывших в употреблении пластмасс (пластиковых бутылок из полиэтилентерефталата)[6].

Микроволновая обработка полем СВЧ глинистых композиций положительно отражается на прочностных свойствах обожженных изделий [7-8]. В работе [9] показано, что СВЧ нагрев образцов СаСО3 в высокочастотном электромагнитном поле инициирует процесс диссоциации во всем объёме образца, при этом температура  в центре образца на 50-60oC выше, чем на поверхности. При СВЧ нагреве энергетические затраты на производство  1 кг продукции в 1,4 раза ниже в сравнении с затратами по традиционной технологии, а СаО имеет значительно большую реакционную способность.

Активацию адгезионных способностей наполнителей в цементных бетонах можно осуществлять воздействием на них ионизирующим излучений, электрическими и магнитными полями за счет увеличения их свободной энергии [10].

В работах [11, 12 ] показано, что под действием ультрафиолетового облучения (УФ) происходит изменение поверхности кремнезема, в результате чего образуются свободные валентности, играющие роль активных центров адсорбции. А в работе  [13] показано, что

УФ - обработка в течение 3-20 минут наполнителей фракции 0,14-0,315 мм. кварцевой лампой  позволяет сократить расход цемента в бетоне до 20%.

Таким образом, СВЧ обработка компонентом бетонов, других строительных материалов представляет большой научный и практический интерес.

Результаты экспериментальных исследований. Активация золы-вынос Ладыжинской  ТЭЦ проводилась нами с помощью микроволновой печи Daewoo KOG-6C27, мощностью 800 Вт. Оптимальная продолжительность СВЧ обработки составляла 26-30 минут, расчетная удельная мощность составляла 400-500 Вт/кг.

После СВЧ обработки проводились сравнительная оценка дисперсности активированой и неактивированой золы-вынос, путем оценки остатка на сите 008. Остаток на сите неактивированной и активированной соответственно составлял 21 и 15%. Насыпная плотность золы-вынос, согласно ДСТУ Б В.2.7-264:2011, составила для активированной и неактивированной соответствено 1170кг/м3  и  1205 кг/м3.

Активированую золу-вынос  было рассмотренно как «условный цемент» и испытано по аналогии цемента. На рисунке  1 и 2 приведены сравнительные испытания водно-зольной смеси при В/Т=0,6 по аналогии  испытания сроков схватывания цемента с активированной и не активированой золой-вынос Ладыжинской ТЭЦ.

Рисунок 1 - Динамика погружения иглы в водно-зольный раствор, зола активированная, аналогия схватывания цемента по прибору Вика.

Рисунок 2 - Динамика погружения иглы в водно-зольный раствор, зола неактивированная, аналогия схватывания цемента по прибору Вика.

Как видно из рисунка 1 и 2 динамика структурной прочности (аналог начала строка схватывания цемента) водо-зольной смеси с активированной золой  наступает через 4 часа, тогда как этот показатель для неактивированной золы-вынос наступает через 5 часов 12 мин. Конец условного «схватывания» водно-зольной суспензии с активированной золы  наступает через 5 ч 12 мин., а с неактивироованной - через 6 часов 50 мин.

После микроволновой обработки дисперсность золы – вынос увеличивается, она  характеризуются значительно меньшими размерами частиц, следовательно, для них характерны высокие значения избыточной свободной энергии и они склонны к процессам когерентного срастания и агрегации первичных кристаллитов, что и обеспечивает прирост прочности за счет фактора облучения золы-вынос.

Поскольку активированная зола-вынос приобретает значительно раньше «структурную» прочность по сравнению с неактивированной золой, следовательно, активированная зола должна обеспечить большую прочность, как добавка в цементных смесях.

В таблице приведены составы цементно-песчаной смеси с добавкой активированной и неактивированной  золы-вынос.

Таблиця 1

Влияние СВЧ облучения золы-вынос на прочность цементнозольнопесчаных растворов

через 14 суток

| Серия образцов, № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание золы-вынос в смеси, % | 100 | 95 | 90 | 80 | 60 | 40 |
| Содержание цемента в смеси, % | 0 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 |
| Прочность с неактивированой золой- вынос, МПа | 0,33 | 0,46 | 0,56 | 0,86 | 2,22 | 4,1 |
| Прочность с активированой золой- вынос, МПа | 0,49 | 0,68 | 0,85 | 1,82 | 4,48 | 5,42 |
| Прирост прочности, % | 48 | 47 | 51 | 111 | 101 | 32 |

## Сравнительные испытания зольно-цементной смеси  проводились, с добавкой активированной и активированной золой-вынос при постоянном В/Т  отношении равном 0,66 в соответствии с аналогией испытаний  цементних образнов согласно  ДСТУ Б В.2.7-187: 2009 [14].

Рисунок 3 -  Динамика прочности цементно-песчаного раствора с добавкой

активированной и неактивированной золы-вынос в возрасте 14 суток.

Облучение золы-вынос СВЧ излучением приводит к снижению насыпной плотности золы-вынос, по сравнению с неактивированной золой. Такое явление очевидно связано с удалением остатков углерода, присутствующих, как правило, в топливных золах и деструктивным действием СВЧ-излучения на частички золы.

Факт повышения дисперсности золы-унос  под действием СВЧ-излучения подтверждают результаты, полученные другими авторами при облучении  угля, глины, горных пород.

Проанализировав данные таблицы и рисунка 3  можно определить оптимальный состав цементнозольнопесчаного раствора. Наибольший прирост прочности от 101 до 111% наблюдается в образцах № 5 и 4, то есть, при соотношении в смеси зола-цемент 80 до 20 и 60 до 40%  соответственно.

Выводы. После микроволнового воздействия частички золы - выноса  характеризуются меншими размерами, следовательно, для них характерны более высокие значениями избыточной свободной энергии и они склонны к процессам когерентного срастания и агрегации первичных кристаллитов, что и обеспечивает прирост прочности за счет активированной золы-унос. Поскольку активированная зола – винос приобретает дополнительную гидравлическую активность, она может успешно быть пользована в сочетании с другими техногеннными продуктами для производства низкомарочных в’яжучих.

Внутренний разогрев материала за счет СВЧ-излучения при одновременном проявлении эффекта «нетермического» воздействия, могут найти применение при производстве гидравлических и воздушных вяжущих с использованием побочных продуктов промышленности. Большие перспективы имеет применение СВЧ-излучение для утилизации и переработки фосфогипсов, которые занимают большие территории и являются источником екологического загрязнения окружающей среды.  Для нейтрализации кислотной составляющей содержание извести подбирается из расчета затрат на нейтрализацию фосфогипсов и ее избытка для поддержания высокощелочной среды. Вступая во взаимодействие с Н3РО4, с СаНРО4, Са(Н2РО4)2,  Н2SiF6  и НF, она образует с ними стабильные соединения Са3(Н РО4)F,

Са5(НРО4)ОН,  Са3(РО4)2,  СаSiF6, и НF. Результаты исследований, проведенных в ВНТУ  показали, что водорастворимые фосфаты и флориды переходят в нерастворимые и не улетучивающиеся при термообработке  соединения. Такой метод нейтрализации не требует дополнительных технологических переделов и экологически эффективен.

Взаимодействие СВЧ с предварительно нейтрализованным  известью фосфогипсом, цементом и пуцолановыми добавками  обеспечит  создание малоэнегоемкой технологии изготовления водостойкого вяжущего.

Наличие активированной СВЧ-излучением золы-вынос, фосфогипса, извести и опоковидного  мергеля в условиях одного региона (Винницкая область) создает благоприятные условия производства энергоэффективных аналогов известным алюмосульфатошлаковым   цементам (АСШЦ), которые были разработаны в прошлом столетии в МГСУ (МИСИ). Они содержат 15-35% глиноземистого цемента или шлака, 20-50% полуводного СаSO4, доменный или термофосфорный гранулированный молотый шлак и портландцемент марки 400 около 4-7%; прочность такого цемента 40-50 МПа.

ЛИТЕРАТУРА

- Архангельский Ю.С., Девяткин И.И. Сверхвысокочастотные нагревательные

установки для интенсификации технологических процессов. - Саратов: Саратов. гос. ун-т, 1983. - 140 с.

- Соколов И.В. Магнетроны для СВЧ нагрева и источники СВЧ энергии//Электронная

промышленость. -1996. -№3. – С.4-9.

- Плазменные процессы в производстве электронной техники/А.П. Достанко, С.В.

Бордусов, И.В. Свадковский и др./Под общ. ред. А.П. Достанко.-Мн.: ФУА информ, 2001.- 244с.

- Аверьянов Д.Н. Синтез сложных эфиров дикарбоновых кислот с бензиловым

спиртом под воздействием  микроволнового излучения/Д.Н. Аверьянов, А.В. Батраков, Я.Д. Самуилов и др.//Журн. общ. химии.- 2008. -Вып.10.-С.1684-1688.

- Влияние микроволнового излучения на прочностные свойства эластомерных

композиций на основе непредельных каучуков [Электронный ресурс] В.Ф Каблов, Н.А. Кейбал, Д.А. Провоторова и др. // Современные проблемы науки и образования. – РАЕ.-М,2014.-№5; URL: http://www.science education.ru/119-14866 (дата обращения:10.10.2014).

- Морозов О.Г., Самигуллин Р.Р., Насыбуллин А.Р. Микроволновые  технологии  в

процессах переработки и утилизации бытовых полимерных отходов/ Известия Самарского центра Российской академиии наук. Т.12, №493). 2010.- С.580-582.

- Женжурин И. А. Эффективность микроволновой обработки глинистых композиций

при подборе шихты в технологии керамики. //Строительные материалы №4. 2014 – С.60-65.

- Прохина А.В., Шаповалов Н.А., Латыпова М.М. Модификация поверхности

глинистых минералов с высоким содержанием монтмориллонита в электромагнитном поле высокой частоты // Современные наукоемкие технологии. – 2011. – № 1 – С. 135-136.

- Шахин И.Х., Шапорев В.П. Обработка природного карбоната кальция в СВЧ печи

при воздействии поля бегущей электромагнитной волны//Интегрированные технологии и энергосбережение. - Харьков: НТУ "ХПИ". - 2004. -№2. - С.96-107.

- Саломатов В.И., Дворкин Л.И., Чудновський И.М. Путиактивации наполнителей

композиционных строительных материалов//Известия вузов. Строительство и архитектура. 1987. №1. – С. 62-63.

- Киселев В.Ф., Крылов О.В. Адсорбционные процессы на поверхности

полупроводников и диэлектриков. М.: Наука. 1978. 255 с.

- Гладких Ю.П., Ядыкина В.В., Завражина В.И. Влияние УФ-облучения на физико-

химическую активность кварцевого песка и процессы формирования цементно-песчаного бетона//Коллоидный журнал. 1989.Т.1№3. – 445-450.

- Ядыкина В.В., Лукаш Е.А. Изменение поверхностных свойств наполнителей и

цементных композитов под воздействием ультрафиолетового облучения./ Строительные материалы. 2007. №8 (632). –С. 49-50.

- ДСТУ Б В.2.7-187:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення міцності

на згин і стиск.

ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СВЧ ВИПРОМІНЮВАНЬ АКТИВАЦІЇ ЗОЛИ-ВИНОС ДЛЯ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ

/Сердюк В.Р. Сідлак О.С./

На основі проведених аналітичних досліджень розроблені теоретичні передумови використання СВЧ випромінювань для активації золи-винос. Наведено результати випробувань попередньо активованої золи-винесення в якості добавки в цемент.

Ключові слова: СВЧ випромінювання в будівництві, теоретичні передумови активації золи-винос.

THEORETICAL BACKGROUND OF MICROWAVE RADIATION INTRODUCTION ACTIVATION FLY BROUGHT OUT FOR CONCRETE MIXTURES

/V. Serdyuk,  A. Sidlak/

Based on the analyzes developed theoretical background TO USE microwave radiation to activate the ash-removal. Test results are preactivated-ash removal as an additive in cement.

Keywords: microwave radiation in the construction of the theoretical background of activation of ash-removal.