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Бетонні і залізобетонні конструкції знаходять з кожним роком усе більш широке застосування в різних галузях промисловості. В останні роки велика увага, як в Україні, так і за кордоном, приділяється вивченню електротехнічних властивостей бетону. Цей інтерес викликаний тим, що такий новий напрям досліджень бетону відкриває  великі перспективи в будівництві, електротехніці і інших галузях народного господарства. 

Розроблений у Вінницькому національному технічному університеті бетон електротехнічний металонасичений (бетел-м) є одним із різновидів спеціальних бетонів, які можуть використовуватись як альтернатива існуючим струмопровідним виробам. Електротехнічні властивості бетелу-м забезпечує  використання струмопровідним наповнювачем металевого шламу (відходи металообробки), отриманий при цьому новий композиційний матеріал набуває широкого спектру електрофізичних і фізико-механічних властивостей. Такі  властивості бетелу-м і є передумовою можливого використання його як альтернативного активного струмопровідного елементу в системах антикорозійного захисту підземних інженерних мереж. 

Дослідженнями встановлено, що з бетелу-м можуть виготовлятись вироби з широким діапазоном електричних і механічних характеристик (таблиця 1).

Таблиця 1– Електромеханічні характеристики бетелу-м

№

п/п
Електромеханічні характеристики
Значення

1
Питомий електричний опір, Ом∙см
10 – 104

2
Міцність на стиск, МПа
5,5 – 35

3
Міцність на згин, МПа
2,0 – 3,5

4
Щільність, г/см3
1,7 – 2,8

5
Допустима щільність струму, А/см2
10 – 0,1

6
Робочий діапазон температур, ºС
від– 40  до + 150

7
Робоча температура перегріву, ºС
+150

8
Допустима швидкість перегріву, С/сек
200

