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РОЗРОБКА РАДІОЗАХИСНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Вступ

На сучасному етапі  життєдіяльності людини все активніше впроваджується техніка, яка генерує електромагнітне випромінювання (ЕМВ) різного діапазону частот. При цьому  має місце постійне нарощування робочих потужностей. Cумарна напруженість електромагнітного поля (ЕМП) в місцях використання такого обладнання  збільшується в порівнянні з природним рівнем ЕПМ  від 100 до 10000 разів [1-2]. Особливо великі  потужності електромагнітного випромінювання мають місце поблизу радіотранслюючих станцій, засобів радіолокації, радіозв'язку, різних енергоємних установок [3].

Встановлено, що організм людини реагує як на зміни природного геомагнітного поля, так і на вплив електромагнітних випромінювань від технічних джерел [4]. Негативний вплив ЕМВ на здоров'я людини є предметом великої кількості наукових досліджень. З кожним роком збільшується кількість наукових даних, що свідчать про  негативну біологічну дію електромагнітних випромінювань на людину, її імунну і нервову системи. Варто очікувати, що і в подальшому у зв'язку з постійним зростанням виробництва і використання електромагнітної енергії, її вплив на всі живі організми буде збільшуватися. ЕМП стають потенційно більш небезпечними, чим радіаційні аварії [5]. 

Зростаючий рівень електромагнітного випромінювання вимагає  розробки  нового типу будинків і споруд, які  захищали б живі організми, а також радіоелектронні засоби від його впливу. 

Радіоекрануючі конструкції (РЕК) і радіопоглинаючі матеріали (РПМ) дозволяють знизити рівень антропогенних електромагнітних полів (ЕМП) всередині будинку до необхідного мінімуму, і забезпечити нормальну життєдіяльність людей.  Тому створення нових сучасних ефективних, доступних і недорогих радіозахисних матеріалів (РЗМ) є актуальною задачею сьогодення. 

Висновки

Шлам сталі ШХ-15, який отримують в результаті технологічного процесу отримання шарикопідшипників, можна вважати спеціально підготовленим наповнювачем для радіозахисних матеріалів через вміст відповідних оксидів заліза.  

На основі проведених досліджень бетел-м щільної структури  можна вважати як радіоекрануючий матеріал, а ніздрюватий бетел-м – як радіопоглинаючий матеріал. Перспективним для захисту від ЕПВ видається суміщення ніздрюватої та щільної структури в одній конструкції. Такий облицювальний матеріал придатний для облицювання внутрішніх стін приміщень з джерелами шкідливих ЕМВ з частотою 4-20 ГГц. 
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