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Передумови активації золи-винос відходами глиноземного виробництва
В Україні традиційно широко використовували природну сировину і практично повністю забезпечували будівництво власними матеріалами. Однак слід зауважити, що відносно легкодоступні запаси природної сировини знаходяться перед загрозою вичерпання. Видобувати сировину стає все складніше. Можна з упевненістю говорити про те, що час дешевої природної сировини закінчився [1-4].
Перспективним шляхом розширення бази будівельної індустрії з мінімальними затратами є організація виробництва будівельних матеріалів з максимальним використанням техногенної сировини і впровадження ефектив​них технологій активації компонентів цементних композицій. [5-7].
Метою даної роботи є дослідження впливу бокситового шламу на хімічну активацію золи–винесення, на фізико-механічні властивості композиційних матеріалів, отриманих  на золоцементному в’яжучому.

Однією із основних передумов виробництв безвипалювальних малоклінкерних в'яжучих є те, що багато природних чи штучних мінеральних добавок, в тому числі і золи, які містять оксиди кремнезему та глинозему, в змозі активуватися добавками лугу і вступати у взаємодію з Ca(OH)2, забезпечуючи створення водостійких новоутворень [7-11]. [image: image1.png]A1, 0y
Sil,

i =
wr/aupww'ausow ndoguitg



Гідравлічна активність різноманітних металургійних шлаків, золи-винесення залежить від їх хімічного складу та дисперсності.

Золи-виносу теплових електростанцій України - це склоподібні низько-кальцієві алюмосилікатні речовини, представлені дрібнодисперсними порошками. Результати мікроскопічних досліджень свідчать, що мікроструктура низькокальцієвої золи-винос (70-80%) являється скловидна алюмосилікатна фаза у вигляді частинок кулеподібної форми розміром до 100 мкм. Реакційноздатність зол-виносу забезпечується лужним розчином і залежить від іонної сили алюмосилікатної складової та характеру лужного компоненту [4].

Як хімічний реагент в процесі активації золи-виносу, нами запропоновано використо​вувати багатотонажні відходи — бокситового шламу які містять у собі (Na2O +K2O до 6 % ) [4]. 
Для реалізації робочої гіпотези щодо підвищення ефективності гідравлічного потенціалу золи-виносу нами було прийнято декілька наукових передумов:
1. Гідравлічна активність золи-виносу може бути суттєво збільшена за рахунок руйну​вання склоподібних покрить на її поверхні.
2. Руйнування поверхневих плівок на золі-виносі може бути здійснено лужними до​мішками, які містяться в бокситовому шламі.
3. Покращаться фізико-механічні властивості композиційних матеріалів, отриманих  на золоцементному в’яжучому, за рахунок використання червоного шламу як мікронаповнювача.

Ефективність активації заповнювачів пов'язана із збільшен​ням міцності зчеплення цементного каменю із заповнювачем.
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