УДК 666.973

теоретичні передумови підвищення довговічності електропровідних бетонів

Лемешев М.С.(Вінницький державний технічний університет)

Серед сучасних різновидів спеціальних бетонів особливу увагу вчених привертають бетони, що володіють електрофізичними властивостями. Звичайний бетон не можна розглядати і використовувати як електротехнічний матеріал через велику нестабільність його електропровідних і ізоляційних властивостей. В 60х роках минулого століття розпочалися роботи по створенню спеціальних електропровідних і електроізоляційних бетонів. Так на початку 60х років був розроблений бетел (бетон електропровідний), який отриманий в результаті комплексних досліджень, проведених у Сибірському НДІ енергетики, Сибірському зональному інституті типового й експериментального проектування, Новосибірському інституті інженерів водного транспорту і Новосибірському інституті інженерів залізничного транспорту. Електропровідний бетон по суті – провідник композиційного типу на основі цементної зв'язки і  електропровідного  наповнювача (дрібнодисперсного вуглецю). Основним призначенням такого композиційного матеріалу в той час було виготовлення на його основі  об'ємних резисторів для електроенергетичного комплексу.

Бетел-м (бететон електропровідний металонасичений), отриманий Вінницькими вченими також на основі цементної зв'язки. В якості дрібнодисперсного електронаповнювача в ньому було запропоновано  використовувати дрібнодисперсний метал – відходи виробництва підшипників (шлам сталі ШХ-15). Наявність металу в бетелі-м дало можливість  значно розширити  спектр спеціальних властивостей електропровідних бетонів, а також збільшити їх довговічність.

Проведені нами дослідження показали, що використання металевого наповнювача замість вуглецевого дозволяє суттєво покращити електрофізичні властивості і підвищити довговічність електропровідних бетонів.

У металонасичених бетонів не проходить вигорання електропровідного компонента, так як це спостерігається у вуглецевонасичених бетонах. Наявність  високої  адгезії між металевим порошком і в'яжучи дає можливість отримувати електротехнічні вироби з постійним у часі питомим опором електропровідної матриці.

Як показали дослідження важливу роль у електропровідних бетонах відіграє довговічність діелектричної цементної зв'яки, яка піддається електричному тепловому старінню в місцях виділення тепла при проходженні електричного струму. Висока теплопровідність металу дозволяє прискорити відведення тепла з мікроконтактів електропровідної матриці у тверде середовище електропровідного бетону. При цьому, на відміну від вуглецевонасичених бетонів, не відбувається карбонізація цементного каменя.