## Slide 1: Міністерство освіти та науки України Вінницький національно технічний університет Факультет машинобудування та транспорту Кафедра технології підвищення зносостійкості Дипломний проект на тему: “ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВІДНОВЛЕННЯ РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ ВАЛА ВТОРИННОГО РЕДУКТОРА КС-180”
Виконав: ст. гр. 1ЗВ –14сп
Попов І.В.
Керівник: к.т.н. доц.
Шиліна О.П.

## Slide 2: Мета роботи:
Метою дипломного проекту є розробка технологічного процесу та вибір оптимального способу відновлення вала вторинного редуктора КС-180.
В роботі поставленні такі задачі:
- аналіз конструкції та технологічності деталі;
- визначення типу ремонтного виробництва;
- вибір та технічне обґрунтування методів відновлення поверхонь деталей;
- формування маршруту технологічного процесу відновлення деталі;
- розрахунок та призначення режимів нанесення покриття;
- вибір та обґрунтування обладнання і джерел живлення;
- контроль якості обробки поверхонь;
- нормування операцій технологічного процесу.
- технологічний процес повинен відповідати охороні праці і навколишньому середовищі.
- причини втрати працездатності вторинного вала редуктора.
- моделювання конструктивної схеми установки автоматизованого відновлення
- розробка робочого місця
- техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки способу відновлення зношених поверхонь вала вторинного

## Slide 3
Вузл вала вторинного

## Slide 4: Робоче креслення деталі

## Slide 5: Ремонтне креслення

## Slide 6: 3D модель деталі

## Slide 7: Маршрутна карта відновлення

## Slide 9
Моделювання конструктивної схеми установки автоматизованого відновлення

## Slide 10
3D модель обертача установки з ЧПУ

## Slide 11
3D модель установки з числовим програмним керуванням для відновлення деталей

## Slide 12: Вивчення структури наплавленого шару з метою встановлення взаємозв’язку між швикістю подачі проволки та формування структури наплавленого шару
Мета роботи – дослідження причини втрати працездатності вторинного вала редуктора;
Задачі,які вирішуються при дослідженнях:
Розгляд взаємозв’язку між швидкістю подачі проволки та формуванням форми та структури наплавленого шару.
Встановлення причин втрати працездатності вала вторинного редуктора;

## Slide 13
Шліф наплавлений, відшліфований і протравлений ніталем;
1.- зразок наплавлений при швидкості подачі дроту Vпп1 ;
2.- зразок наплавлений при швидкості подачі дроту Vпп2 ;
3.- зразок основного металу
2
1
3
Vпп1= 129 м/год
Vпп2=113 м/год

## Slide 14
Валики після наплавлення.
1.- зразок наплавлений при швидкості подачі дроту Vпп1 ;
2.- зразок наплавлений при швидкості подачі дроту Vпп2 ;
3.- зразок основного металу .
2
3
1
Vпп1= 129 м/год
Vпп2=113 м/год

## Slide 15
Структура основного металу сталі 40Х перед наплавлюваням (х100) Травлення ніталем

## Slide 16
Структура наплавленного металу на сталь40Х проволокою Нп-30ХГСА (х100) Травлення ніталем.
Нижній підшар, що межує із матеріалом заготовки, має дрібнозернисту ферито-перлітну структуру із включеннями ледебуриту

## Slide 17
Структура перехідної зони (х100) Травлення ніталем.
Середній шар (перехідна зона)

## Slide 18
Структура зони термічного впливу (х100) Травлення ніталем;
Зона термічного впливу

## Slide 20: Шляхом детального вивчення та аналізу різних методів відновленя в дипломному проекті було обгрунтовано метод відновлення вала вторинного редуктора КС-180 проведені такі етапи: - досліджено причини втрати працездатності вторинного вала редуктора; - розроблено робоче креслення вала вторинного редуктора; - розробленого і розраховано технологічний процес відновлення; - визначено режими для наплавлення вала вторинного; - моделювання конструктивної схеми установки автоматизованого відновлення.
Висновки

## Slide 21: Дякую за увагу!